##### 機能性圓球狀粒子的特長：

- 圓球狀，且透明度相當高，沒有粒子間的破碎問題

- 化學特性相當的安定

- 流動性/分散性相當良好，作為滑劑有著相當優異的特性

- 平均粒子的直徑在0.1μm ~500μm之間，可做任意的調整

- 有PL登錄，因此可以添加在食品包裝用的Film 

- 在耐熱性/耐溶劑性上有著相當優異的特性(架橋體等級)

- 優異的耐酸/耐鹼的特性

- 可以與有機或無機材料做複合，能夠發展雙方的優點

- 幾乎沒有重金屬等的有害物質或殘存的揮發分，因此也可以使用在化妝品上

##### 機能性圓球狀粒子的用途：

- 化妝品用添加劑：可賦予滑順性（延展性：延展良好），抗紫外線（A波/B波）

- Film用機能劑：光擴散劑，凹凸賦予劑，消光劑（霧度提升）劑

- 樹脂用改質劑：光擴散劑（加入Base樹脂中），提高耐熱劑，FRP（浴盆/計數計）用的低收縮劑

- 陶瓷用機能劑：燒失空穴形成劑

- 塗料用添加劑： 流動調整劑（流變控制），消光劑，手感賦予劑

- 其他：油脂用添加劑

##### 產品種類：

###### MX系列-特長

- 有多種架橋壓克力粉體的粒徑，做單分散機能的充分利用

- 在0.4μm～30μm的範圍內，粒徑可任意控制

- 不單是單分散，也具有架橋粒子的機能，同時擁有架橋粒子的機能（耐熱/耐溶劑性）的特性

- 因為沒有混入微小粒子，霧度不會上升

- 因為沒有混入粗大粒子，在塗料裡不會有塗痕

- 因為沒有混入粗大粒子，不會傷害到Film背面

| 型號 | 平均粒徑（μm） | 架橋度 |
| --- | --- | --- |
| MX-80H3ｗT | 0.8 | 高 |
| MX-150 | 1.5 | 標準 |
| MX-180TA | 1.8 | 標準 |
| MX-300 | 3 | 標準 |
| MX-500 | 5 | 標準 |
| MX-500H | 5 | 高 |
| MX-1000 | 10 | 標準 |
| MX-1500H | 15 | 高 |
| MX-2000 | 20 | 標準 |
| MX-3000 | 30 | 標準 |

###### MZ系列-特長

- 為粒徑分佈較窄的中分散壓克力粒子

- 在5～30μm的範圍內，粒徑可任意控制

- 擁有架橋構造，有優越的耐熱性・耐溶劑性

| 型號 | 平均粒徑（μm） | 架橋度 |
| --- | --- | --- |
| MZ-5HN | 5 | 超高 |
| MZ-8HN | 8 | 超高 |
| MZ-10HN | 10 | 超高 |
| MZ-12H | 12 | 超高 |
| MZ-16H | 16 | 超高 |
| MZ-20HN | 20 | 超高 |
| MZ-30H | 30 | 超高 |

###### MR系列-特長

- 在1μm～90μm的領域裡的粒子徑可以任意控制的架橋壓克力粉體

- 有一定粒子徑的分布 

- 因為是架橋粒子，可使用在耐熱性，耐溶劑性的用途上

- 若是特別注重耐溶劑性特質，則推薦使用HG系列

- 若是針對用樹脂混練的加熱過程中的防變黃性上，則建議SN系列

| 型號 | 平均粒徑（μm） | 架橋度 |
| --- | --- | --- |
| MR-1HG | 1 | 高 |
| MR-2G | 1 | 標準 |
| MR-5C | 6 | 無 |
| MR-7GC | 6 | 標準 |
| MR-7GC4 | 6 | 標準 |
| MR-7HG | 7 | 高 |
| MR-10HG | 10 | 高 |
| MTR-16H | 16 | 標準 |
| MR-50HT | 50 | 高 |

###### WF系列-特長

- 在1.8μm～15μm的領域裡的粒子徑可以任意控制的架橋壓克力粉體

- 有一定粒子徑的分布

- 因為是架橋粒子，可使用在塗料添加的用途上

###### KMR系列& KSR系列-特長

- KMR系列耐高溫架橋壓克力粉體

- KSR系列耐高溫架橋聚苯乙烯粉體

- 由於具有高耐熱性且不易引起熱分解的特性，適合添加於高融點樹脂，例如：PC/PS/MS…..樹脂等高融點樹脂

###### MP系列特長

- 利用0.1μm～0.8μm範圍的壓克力超微粉體粒子，將sub micro粒子的機能充分利用

- 粒子的大小均一

- 充分發揮流動性和表面改質效果

- 具有強烈摩擦帶電性的性質

###### 用途

- 碳粉（Toner）用添加劑（帶電控制）

- 粉體塗料用添加劑

- Foundation用添加劑

- 水性塗料/油墨用添加劑

###### SX系列-特長

- 擁有多種架橋聚苯乙烯粒子的粒徑，做單分散機能的充分利用，分散性相當高（粒度分散相當狹窄）是其特徵

- 在1μm～5μm範圍內的粒子徑可以任意控制

- 不單是單分散，也具有架橋粒子的機能（耐熱/耐溶性）

- 因為是1.05的低比重（較壓克力系粒子輕），在液體中呈現低沉降性

- 比起壓克力系粉體(屈折率1.49)擁有更高的屈折率(1.59)為其特徵，可使用在光學系材料，例如抗眩光（AG）使用

###### 用途

- 主要使用在AG(抗眩Anti-Glare) Film的光擴散劑上。另外，與MX系列合用則可控制擴散性

- 與MX系列相同，因為沒有混入微小或粗大的粒子，輝度/Base可相當容易控制

- 使用壓克力系黏結劑時，因為會產生屈折率差，即使是平坦的塗膜表面也會因為內部擴散效果而有光擴散性

###### Acrylic/styrene copolymer-特長

- 5μm~15μm範圍內的粒子徑可以任意控制，高架橋單分散粒子

- 折射率1.51~1.55間可依客戶需求製作

###### SGP系列-特長

- 粒徑在20μm～55μm範圍的架橋聚苯乙烯粒子，有低架橋和高架橋的系列

###### 用途

- FRP（人工大理石的浴缸/計數器）用的低收縮劑 

- 塗料用添加劑

###### 溶劑分散型架橋壓克力微粉體MS系列-特長

將聚丙烯酸甲酯架橋粒子(0.1μm)分散在有機溶劑裡的溶劑分散型粒子。一般來說很難均一分散的微小粒子，我們卻能夠提供不會聚集的粉體。藉此能夠達成製程簡約化。作為分散媒，備有甲基乙基酮。

###### 用途

- 塗料用添加劑：防止Hard Cake/垂下/沸騰防止劑/厚塗劑

- Film Coat劑：抗眩劑/抗沾黏劑/霧化劑

###### 高分子量壓克力聚合物溶解液 M系列-特長

- 塗膜透明度很高，高硬度，且具有可撓性（柔軟性）

- 耐熱性/耐濕性/耐候性優良

- M-1002B是壓克力聚合的變性物，因此對於PET Film的密著性相當良好，有著一般壓克力聚合無所沒有的性能

###### 用途

- 感熱油墨或磁性體的保護層

- Pet Film的底漆（Primer）或者上層塗佈（Top Coat）

- Thermal Film（色帶Ink Ribbon等）的耐熱保護層

- 複寫（Rewrite）顯示媒體的耐熱保護層

- 各種Film的Coating用黏結劑

詳細資料請洽本公司營業人員詢問。